

**г. Рыбинск, ул.Труда, д.96.**

**(4855) 55-56-57**

**e-mail:** lc-monolit@mail.ru



ПРАЙС-ЛИСТ от 11 сентября 2024 года

ТРОТУАРНЫЕ ПЛИТЫ (мелкозернистый бетон) *Полный прокрас увеличивает стоимость на 20%*

**Описание вариаций цвета:**

* **Моноцвет (серый цемент): красный, коричневый, горчица, терракотовый, зеленый, черный.**
* **Моноцвет (белый цемент): терракотовый, желтый, белый, слоновая кость.**

-ColorMix: Песчаник, Мальва, Осень, Техас, Сильвер, Хаски, Туман, Вулкан, Сиена, Клинкер, Фламинго

**ГОСТ 17608-2017. Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6%. Истираемость поверхности не более 0,7г/см² (G1).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделий** | Эскиз | **Габариты, мм** | **Вес, кг.** | **Кол-во в 1кв.м.** | **В пакете** | | | **Стоимость\*, руб. с НДС (Верхний прокрас)** | | | | | |
| **шт.** | **м2** | **кг.\*\*** | **Цвет, фактура 1 шт.** | **Серый цемент 1 м2** | **Белый цемент 1м2** | | | |
| Б.28.Фсм.4 **П28-4**  **Новый город** |  | 80х160х40 160х160х40 240х160х40 | 77,72 | 1,30 | 16 | 12,28 | 1264 | **Color mix** | **1940** | | | | |
| Б.28.Фсм.6 **П28-6**  **Новый город** |  | 80х160х60  160х160х60  240х160х60 | 103,6 | 1,30 | 11 | 8,44 | 1160 | **Color mix** | **2419** | | | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3055** | | | | |
| Б.24.Фсм.6 **П24-6 Бавария(4 элем. 23шт.)** |  | 280х210х60  210х140х60  140х140х60  140х70х60 | 74,99 | 1,82 | 13 | 7,13 | 995 | **Color mix** | **2419** | | | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3055** | | | | |
| Б.29.П.6 **П29-6**  **Ригель** |  | 240х80х60 | 2,62 | 51,22 | 385 | 7,64 | 1030 | Моноцвет | **1549** | | | **1627** | |
| **Color mix** | **2419** | | | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3055** | | | | |
| Б.30.П.6 **П30-6**  **Паркет** |  | 320х80х60 | 3,47 | 39,09 | 308 | 7,88 | 1090 | **Color mix** | **2419** | | | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3055** | | | | |
| Б.17.Фсм.6 **П17-6 Классико (3 элем. 45шт.)** |  | 115х115х60 172х115х60  57х115х60 | 79,76 | 1,75 | 12 | 6.87 | 977 | Сер | **1346** | | | | |
| Моноцвет | **1550** | | **1628** | | |
| **Color mix** | **2420** | | | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3056** | | | | |
| Б.16.П.6  [**П16-6**](http://siyan.ru/catalog/1/35/) |  | 200x100x60 | 2.71 | 50 | 396 | 7.92 | 1096 | Сер 26,90 | **1345** | | | | |
| Моноцвет 30,98 / 32,54 | **1549** | | **1627** | | |
| **Color mix 48,38** | **2419** | | | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3055** | | | | |
| Б.0.П.7  [**П0-7**](http://siyan.ru/catalog/1/36/) |  | 200x100x70 | 3.19 | 50 | 432 | 8.64 | 1400 | Сер 31,86 | **1593** | | | | |
| Моноцвет 34,98/ | **1749** | | | | **1791** |
| **Color mix** | **2643** | | | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3117** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделий** | Эскиз | **Габариты, мм** | **Вес, кг.** | **Кол-во в 1кв.м.** | **В пакете** | | | **Стоимость\*, руб. с НДС (Верхний прокрас)** | | |
| **шт.** | **м2** | **кг** | **Цвет фактура 1 шт.** | **Серый цемент 1 м2** | **Белый цемент 1м2** |
| Б.0.П.8  **П0-8** |  | 200x100x80 | 3,65 | 50 | 324 | 6,48 | 1202 | Сер 34,16 | **1708** | |
| Моноцвет 35,96 / | **1798** | **1918** |
| **Color mix** | **2752** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3274** | |
| Б.3.К.6  [**П3-6**](http://siyan.ru/catalog/1/42/) |  | 300х300х60 | 12.44 | 11,11 | 104 | 9,36 | 1314 | Сер 129,16 | **1435** | |
| Моноцвет 145,36 / | **1615** | **1627** |
| Б.15.К.6  [**П15-6**](http://siyan.ru/catalog/1/9775/) |  | 300х300х60 | 12.49 | 11,11 | 104 | 9.36 | 1319 | Сер 121,06 | **1345** | |
| Моноцвет 139,42 / | **1549** | **1626** |
| **Color mix** | **2419** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3055** | |
| Б.20.К.6  **П20-6** |  | 100х100х60 | 1,34 | 100 | 792 | 7,92 | 1083 | Сер 13,42 | **1342** | |
| Моноцвет 15,46/ 16,24 | **1546** | **1624** |
| Б.26.П.6  **П26-6** |  | 600х300х60 | 25,02 | 5,63 | 52 | 9,23 | 1321 | Моноцвет | **1549** | **1627** | **1857** |
| **Color mix** | **2419** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3055** | |
| Б.6.К.7  **6К.7** |  | 500х500х70 | 40,83 | 4 | 24 | 6 | 996 | Сер 388,75 | **1603** | |
| Моноцвет 430,75 / 450,25 | **1759** | **1801** |
| **Color mix** | **2653** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3127** | |
| Б.26.П.8  [**П26-**](http://siyan.ru/catalog/1/52/)**8** |  | 600х300х80 | 33,36 | 5,63 | 36 | 6,39 | 1221 | Сер 310,12 | **1834** | |
| Моноцвет 347,07 / | **1954** | **2116** |
| **Color mix** | **2848** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3274** | |
| Б.22.П.8  **П22-8** |  | 150х300х80 | 8,22 | 22,83 | 140 | 6,131 | 1171 | Сер 75,03 | **1713** | |
| Моноцвет 78,98 / 84,28 | **1803** | **1923** |
| **Color mix** | **2757** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3279** | |
| В.20.К.8  **П20-8** |  | 100х100х80 | 1,78 | 100 | 720 | 7.20 | 1308 | Сер | **1713** | |
| Моноцвет | **1803** | **1923** | **1857** |
| **Color mix** | **2757** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3279** | |
| Б.27.К.8  **П27-8** |  | 150х150х80 | 4,07 | 46,04 | 252 | 5,47 | 1047 | Сер 37,23 | **1714** | |
| Моноцвет 39,18 / | **1804** | **1924** |
| **Color mix** | **2758** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3280** | |
| Б.15.К.8  **П15-8** |  | 300х300х80 | 16,65 | 11,11 | 72 | 6,48 | 1219 | Сер | **1718** | |
| Моноцвет | **1808** | **1928** |
| **Color mix** | **2762** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3282** | |
| Б.2.К.8  **П2-8** |  | 400х400х80 | 29,65 | 6,25 | 30 | 4,80 | 905 | Сер 273,28 | **1708** | |
| Моноцвет 287,68 / | **1798** | **1918** |
| **Color mix** | **2752** | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | **3274** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделий** | | Эскиз | **Габариты, мм** | | **Вес, кг.** | **Кол-во в 1кв.м.** | **В пакете** | | | **Стоимость\*, руб. с НДС** | | | | |
| **шт.** | **м2** | **кг** | Цвет фактура 1 шт. | **Серый цемент 1 м2** | | | **Белый цемент 1м2** |
| Б.28.Фсм.8  **П28-8**  **Новый город** |  | | | 80х160х80  160х160х80  260х160х80 | 138,2 | 1,799 | 10 | 7,68 | 1402 | Сер | | **1708** | | |
| Моноцвет | | **1798** | **1919** | |
| **Color mix** | | **2752** | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | | **3274** | | |
| Б.18.ГР.10[**П18-10**](http://siyan.ru/catalog/11/9135/)  **плита газонная** |  | | | 600х400х100 | 33.69 | 4,17 | 27 | 6.48 | 930 | Сер 403,60 | | **1683** | | |
| Моноцвет 446,76 / | | **1863** | **2302** | |
| **Color mix** | | **3243** | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | | **3585** | | |
| Г.16.П.10  **П16-10**  **дорожная** |  | | | 200x100х100 | 4,63 | 50 | 288 | 5.76 | 1356 | Сер | | **2166** | | |
| Моноцвет | | **2322** | **2382** | |
| **Color mix** | | **3072** | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | | **3552** | | |
| В.10.Ф.10  [**П10-10**](http://siyan.ru/catalog/1/54/)  **дорожная** |  | | | 200х200х100 | 6,77 | 33,33 | 176 | 5.28 | 1212 | Сер 64,81 | | **2160** | | |
| Моноцвет 69,49 / | | **2316** | **2376** | |
| **Color mix** | | **3066** | | |
| **Цветной, Color-mix гранит** | | **3546** | | |
| **Тактильные плиты** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Продольный риф** |  | | | 300х300х50 | 9 |  | 80 | 7,2 | 732 | **Желтый** | | **358** | | |
| **Конусный риф** |  | | | 300х300х50 | 9 |  | 60 | 7,2 | 732 | **Желтый** | | **360** | | |
| **Конусный риф** |  | | | 500х500х50 | 25 |  | 20 | 5 | 520 | **Желтый** | | **514** | | |
| **Прямой параллельный риф** |  | | | 500х180х50 | 8,9 |  | 60 | 5,4 | 554 | **Желтый** | | **484** | | |
| **Шуц-линия** |  | | | 630х100х55 | 8,4 |  | 120 | 7,56 | 1028 | **Желтый** | | **308** | | |

БОРТОВЫЕ КАМНИ ГОСТ 6665-91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделий** | Эскиз | **Габариты, мм**  **Объем, м3** | **Вес, кг.** | **В пакете** | | | **Стоимость 1шт., руб. с НДС** | **Верхний прокрас 1м** |
| **шт.** | **кг.\*** | **п.м.** |
| [Б1](http://siyan.ru/catalog/2/1/) |  | 1000х150х300  0.04455 | 104 | 18 | 1901 | 18 | Сер **929.00** | |
| [**Б1-1**](http://siyan.ru/catalog/2/2/) |  | 1000х150х300  0.04275 | 98.3 | 18 | 1787 | 18 | Сер **975.00** | |
| [**Б1-2**](http://siyan.ru/catalog/2/26/) |  | 1000х180х300  0.05217 | 120.0 | 12 | 1467 | 12 | Сер **1050.00** | |
| [**Б5**](http://siyan.ru/catalog/2/31/)  **Верхний прокрас** |  | 1000х80х200  0.01590 | 36.6 | 48 | 1783 | 48 | Сер **396.00** | |
| Моноцвет полный прокрас **546.00** | |
| **Color mix 558.00** | |
| **Цветной, фактура камень 630.00** | |
| [**Б6**](http://siyan.ru/catalog/2/32/) |  | 500x80x220  0.00908 | 20.9 | 42 | 913 | 21 | Сер **288.00**  Кр, Кор **366.00** | |
| **ЛОТОК дождевой** | | | | | | | | |
| [**ЛД**](http://siyan.ru/catalog/12/3373/) |  | 500х200х60 | 11,6 | 60 | 716 | 30 | Сер **388.00**  Кр, Кор **520.00** | |

\*- Стоимость за 1 кв.м. продукции указана ориентировочная с округлениями до целых единиц. При расчетах за продукцию используется цена 1 штуки.

\*\* - Вес брутто.

**Изготовление продукции цветов, отличных от серого и красного, коричневого оговаривается индивидуально.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка изделий** | Эскиз | **Габариты, мм** | **Вес, кг.** | **В пакете** | | | | **Стоимость\*, руб. с НДС (Верхний прокрас)** | | |
| **шт.** | **м2** | | **кг** | **Цвет фактура 1 шт.** | **Серый цемент 1 м2** | **Белый цемент 1м2** |
| **ОП** Ограничитель парковочный |  | ОП 400-200 | 37,6 | 6 | | | |  | 920 |  |
| ОП 500-300 | 94 | 4 | | | |  | 1094 |  |
| **КС-2**  1 м2 = 62 шт.  1шт = 0,01625м2 |  | 250х120x65 | 4,55 | 200 |  | 930 | | Сер | **52** | |
| Моноцвет п/п | **76** | |
| **Color mix** | **74** | |
| **Цветной, Color-mix фактура камень** | **94** | |
| **Вазон**  **Андора** |  | Высота 50  Диаметр 30 | 28 | Антрацит, Песчаник, Белый, Сильвер | | | | | **4050** | |
| Гравий, Мрамор, Мрамор Белый, Оникс, Оникс темный | | | | | **4650** | |
| Гранит серый, Златолит, Малахит, Меолит | | | | | **5800** | |
| **Вазон**  **Астра** |  | Высота 30  Диаметр 33 | 25 | Антрацит, Песчаник, Белый, Сильвер | | | | | **4050** | |
| Гравий, Мрамор, Мрамор Белый, Оникс, Оникс темный | | | | | **4650** | |
| Гранит серый, Златолит, Малахит, Меолит | | | | | **5800** | |
| **Скамейка**  **Евро** |  | Длина 170  Высота 45  Ширина 45 | 190 | Гравий | | | | | **13000** | |
| Мрамор | | | | | **16000** | |
| Гранит серый | | | | | **18000** | |
| **Урна**  **Анталья** |  | Длина 43  Высота 100  Ширина 43 | 165 | Гравий | | | | | **17000** | |
| Мрамор | | | | | **18000** | |
| Гранит серый | | | | | **19000** | |
| **Урна**  **Киль** |  | Длина 45  Высота 61  Ширина 45 | 185 | Гравий | | | | | **13000** | |
| Мрамор | | | | | **15000** | |
| Гранит серый | | | | | **15000** | |

**Средства по уходу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **Эскиз** | **Габариты, мм**  **Вес, кг** | **В пакете** | | **Стоимость 1шт., руб.с НДС** |
| **шт.** | **кг** |
| Песок для заполнения швов QuickMix FUS песочный |  | 25кг | 6-8м2 |  | 1093 |